固态聚氯化铝须满足GB 15892—2020《生活饮用水用聚氯化铝》标准要求。

1.原料要求：

生产固态聚氯化铝的原料盐酸，应采用符合GB/T 320-2006《工业用合成盐酸》规定的工业用合成盐酸；含铝原料，应以符合GB/T 4294-2010《氢氧化铝》规定的氢氧化铝为主要原料。

2.外观要求：形态为白色至淡黄色固态颗粒。

3.具体指标要求见下表：

| 指标名称 | 指标（固态） |
| --- | --- |
| 氧化铝(Al2O3)的质量分数/% | ≥29.0 |
| 盐基度/% | 45.0—90.0 |
| 不溶物的质量分数/% | ≤0.1 |
| pH值(10 g/L水溶液) | 3.5〜5.0 |
| 铁(Fe)的质量分数/% | ≤0.2 |
| 砷(As)的质量分数/% | ≤0.0001 |
| 铅(Pb)的质量分数/% | ≤0.000 5 |
| 镉(Cd)的质量分数/% | ≤0.0001 |
| 汞(Hg)的质量分数/% | ≤0.00001 |
| 铬(Cr)的质量分数/% | ≤0.0005 |
| 本表中所列产品的不溶物、铁、砷、铅、镉、汞、铬的质量分数均按Al2O3含量为10.0%计,Al2O3含量＞10.0%时，应按实际含量折算成Al2O3为10.0%产品比例，计算出相应的质量分数。 本产品还应符合国家相关法律法规及强制性标准要求。 |  |

4.絮凝效果：必须有良好的絮凝效果。

5.固态聚氯化铝产品都应附有质量检验报告及质量合格证。

6.固态聚氯化铝的外包装上应有涂刷牢固清晰的标志,注明生产厂名、产品名称、商标、净质量、批号和生 产日期、标准编号以及GB/T 191规定的“怕雨”标志。

7.固态聚氯化铝采用双层包装，内包装采用食品级聚乙烯薄膜袋，厚度不小于0.05 mm,包装容积应大于外包装，外包装的性能和检验方法应符合GB/T 8946-2013的规定。每袋净质量25kg或50kg（具体每袋净重响应招标人要求）。

8.固态聚氯化铝在运输过程中应有遮盖物,避免雨淋、受潮；并保持包装完整、标志清晰。

9.固态聚氯化铝应贮存在通风干燥的库房内。固体聚氯化铝贮存期为12个月。