技术要求及说明：

1、分水管主管公称通径为DN40mm相当于管螺纹1½英寸，分管公称通径为DN15mm相当于管螺纹½英寸，符合《GB/T 1047-2019 管道元件 公称尺寸的定义和选用》

2、分管口间距：依照设计要求制定。

4、304不锈钢材质，符合《GB/T 19228.2-2011不锈钢卡压式管件组件》的材质要求，壁厚1.2mm。

5、压力标准：要求不低于1.0Mpa。

6、外表防腐标准：渗锌处理，渗锌层厚度不低于60μm，执行标准依照《GB∕T 35505-2017 钢结构件渗锌耐蚀作业质量控制评定技术规范》。

7、质量要求：严格遵循国家规定标准。如有最新标准按最新标准执行。