铜闸阀、铜截止阀及铜排气阀的技术要求

1.标准要求

1.本次所招产品，应满足或高于GB/T 8464《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》中规定的技术要求；试验方法满足GB/T 13927《工业阀门 压力试验》中规定的标准要求；

2.技术性能及材质要求

2.1压力-温度要求：额定值按GB/T 15530.8的规定；

2.2阀体、阀盖、启闭件

阀体、阀盖、启闭件采用黄铜HPb59-1或更优材质，阀体采用铜棒红冲热锻压工艺加工锻造（严禁阀体采用模具铸造）。

2.3阀杆材质采用黄铜HPb59-1或更优材质。

2.4密封

阀杆与阀盖的密封：选用安全无害密封材质，具有良好密封性能，采用防盗免维护结构。

2.5用于生活饮用水管道上的阀门的卫生性能应符合GB/T 17219中的规定。

3.外观：阀门表面不应有砂眼、裂纹、疏松、非金属夹杂等缺陷；

4.标志：阀门的标志符合GB/T 12220《工业阀门 标志》规定，品牌标志、相关参数与阀体一体成型，能进行质量跟踪。

所选用的产品性能档次须相当于或优于以下品牌同档次及以上：竹箦阀业、盾安、埃美柯。