技术要求：包括无缝钢管和螺旋缝钢管。无缝钢管性能参数满足GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》的要求；螺旋缝钢管性能参数满足GB/T 9711-2023《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》的要求。

1.无缝钢管是指采用热成型工艺制造的不带焊缝的钢管，在热成型后，进行冷定径或冷精整，以获得需要的外形、尺寸及性能。

1.1钢管的内外表面应光滑，不应有目视可见的裂纹、折叠、结疤和离层。这些缺陷应完全清除，清除深度应不超过公称壁厚的下偏差，清理处的实际壁厚应不小于壁厚所允许的最小值。

2.螺旋焊接钢管是指是以带钢卷板为原材料，按一定的螺旋线的角度卷成管坯，然后将管缝焊接起来制成，采用埋弧焊接工艺制造的带有一条螺旋焊缝的钢管。

2.1原材料即带钢卷，焊丝，焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。带钢头尾对接，采用单丝或双丝埋弧焊接，在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。成型前，带钢经过矫平、剪边、刨边，表面清理输送和予弯边处理。

2.2焊完的焊缝均经过在线连续超声波自动伤仪检查，保证100％的螺旋焊缝的无损检测覆盖率。

2.3钢管的内外表面应光滑，不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊、断弧、烧穿及其他修磨后深度超过壁厚下偏差的缺陷。这些缺陷应完全清除，清除处的剩余厚度应不小于壁厚偏差所允许的最小值。

3.钢管制造工艺和产品规范水平满足PSL1等级标准。

4.钢管均按长度交货，螺旋缝钢管每根长度12米，其他长度响应招标人要求；无缝钢管长度响应招标人要求。钢管长度均不允许出现负偏差。

5.无缝钢管壁厚不允许出现负偏差，上偏差控制在0.5mm以内;螺旋缝钢管壁厚下偏差控制在0.5mm以内且不超过5%（以两者较小值为准）。

6.钢管价格

6.1钢管最终价格由钢管价格（依据送货前一天“我的钢铁网”网站上的青岛地区市场价格确定）及运杂费组成。

6.2需要防腐处理的钢管最终价格由钢管价格（依据送货前一天“我的钢铁网”网站上的青岛地区市场价格确定）、钢管树脂防腐及运杂费组成。

其中，钢管防腐方式采用外三油两布内环氧树脂漆、内外环氧树脂粉末或内环氧树脂漆方式（其他防腐方式响应招标人要求）。

防腐厚度要求：环氧树脂粉末、环氧树脂漆满足CJ/T 120-2016 《中华人民共和国城镇建设行业标准给水涂塑复合钢管》中表5标准要求。

钢管防腐必须达到相应标准要求，满足水质要求。

7.按照国标规定，钢管的理论重量（钢的密度为7.85g/cm3）按下面公式计算：W=0.0246615×（D-t）×t

式中：W—钢管的单位长度理论重量（kg/cm)；D—钢管的外径（mm）；

t—钢管的壁厚（mm）。

由上式对钢管进行吨米换算。

8.所有制管企业采购的生产钢管的原材料(卷板或带钢)，须为以下钢厂生产的：宝钢、首钢、太钢、包钢、鞍钢、河北钢铁、攀钢、德龙钢铁、天津天铁、承德钢铁、舞阳钢铁、济源钢铁、济南钢铁、日照钢铁、泰钢等知名企业。

附表1

产品规格型号明细表

| - 名称 | - 外径 | - 材质 | - 壁厚（cm） | - 单位 | - 品牌 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 无缝钢管 | - DN60 | - 20# | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 无缝钢管 | - DN76 | - 20# | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 无缝钢管 | - DN108 | - 20# | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 无缝钢管 | - DN165 | - 20# | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 无缝钢管 | - DN219 | - 20# | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN273 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN325 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN377 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN426 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN477 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN529 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN630 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN720 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN820 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN920 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN1020 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN1220 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |
| - 螺旋缝钢管 | - DN1420 | - Q235B | - 响应招标人要求 | - 米 |  |  |

- 备注：按照国标规定，钢管的理论重量（钢的密度为7.85g/cm3）按下面公式计算：W=0.0246615×（D-t）×t

- 式中：W—钢管的单位长度理论重量（kg/cm)；D—钢管的外径（mm）；

t—钢管的壁厚（mm）。

由上式对钢管进行吨米换算。

附表2

| - 名称 | - 外径 | - 单位 | - 数量 | - 外三油两布 - 内环氧树脂 - 单价（元） - （含税） | - 内外环氧树脂粉末单价（元） - （含税） | - 内环氧树脂漆防腐 - 单价（元） - （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 钢管树脂防腐 | - DN60 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN76 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN108 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN165 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN219 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN273 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN325 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN377 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN426 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN477 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN529 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN630 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN720 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN820 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN920 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN1020 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN1220 | - 米 | - 1 |  |  |  |
| - 钢管树脂防腐 | - DN1420 | - 米 | - 1 |  |  |  |

产品报价明细

备注：1、防腐厚度要求：环氧树脂粉末、环氧树脂漆满足CJ/T120-2016《中华人民共和国城镇建设行业标准给水涂塑复合钢管》中表5标准要求。

附表2作为须提供报价，但不作为评分依据。

- 附表3

防腐报价明细

| 名称 | 控制单价（元/m2）（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 三油两布 |  |  |
| 环氧树脂粉末 |  |  |
| 环氧树脂漆 |  |  |

备注：1、防腐厚度要求：环氧树脂粉末、环氧树脂漆满足CJ/T120-2016 《中华人民共和国城镇建设行业标准给水涂塑复合钢管》中表5标准要求。

2、附表3作为评分依据。

- 附表4

运杂费报价明细

| 名称 | 价格（元/吨）（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 运杂费 |  |  |

备注：附表4作为评分依据。